纳米溶胶MCRO-T1在水泥浆中的应用

王晓亮1，许明标1，杨晓榕2，文华2，刘郢2，张敏2

（1.长江大学非常规油气湖北省协同创新中心，湖北武汉 430100；2.荆州嘉华科技有限公司，湖北荆州 434000）

关于文章修改及相关问题联系人信息：杨晓榕，博士，主要从事油气井特殊井固井技术、材料的研发工作。E-mail: 454343537@qq.com.，电话：15826512457。

修改说明：文章按照要求进行了修改（见蓝色字体和批注说明），并进行了批注说明。

摘要：纳米SiO2材料，能够改善水泥石的力学性能，加入到水泥中能提高水泥石的早期强度和抗渗透能力，改善固井质量的同时解决油气井地层封隔失效的问题，但是纳米SiO2材料不能在水泥浆中被充分分散，使得纳米微粒不能发挥其作用来提高水泥石力学性能。针对上述问题，本文研制了一种能够在水泥浆中被有效分散的纳米溶胶MCRO-T1，该纳米溶胶MCRO-T1，SiO2固相含量为45%，粒径为25nm。室内针对其特点，开展了相关性能评价，结果表明：当加入1%的MCRO-TI，水泥浆早期强度发展时间缩短了1/3，水泥石抗压强度提高62.3%，抗折强度提高了21.4%，渗透率降低了52.1%。纳米溶胶MCRO-T1加入到水泥浆中，纳米颗粒填充在水泥石内部的空隙中，增加水泥石结构的致密性，提高了水泥石的韧性，提高了抵抗冲击载荷的能力。纳米溶胶MCRO-T1材料应用到渤中尾管固井水泥浆体系中，使得早期强度得到有效提高，固井质量得到明显改善，解决了渤海湾油气藏地层密封失效的问题，此项成果成功应用对勘探渤海湾潜山气藏的勘探具有重要意义。

关键词：二氧化硅；分散性；纳米溶胶；水泥浆；早期强度

中图分类号：TE257         文献标识码：A

Application of nano sol MCRO-T1 in cement slurry

WANG Xiaoliang1, XU Mingbiao1, YANG Xiaorong2, WEN Hua2, LINYing2, ZHANG Min2

(1. Hubei Cooperative Innovation Center of Yangtze University Unconventional Oil and Gas, Hubei,Wuhan 430100，China;

2. Jingzhou Jiahua Technology Co.，Ltd.，Hubei Jingzhou 434000，China;)

Abstract: Nano-SiO2 material can improve the mechanical properties of cement paste. Adding to cement can improve the early strength and anti permeability of cement paste, improve the cementing quality and solve the problem of formation sealing failure of oil and gas wells. However, nano-SiO2 material can not be fully dispersed

基金项目：国家科技重大专项《海外复杂地层固井及修井液技术》（编号：2017ZX05032004-004）

第一作者：王晓亮，男（1982-），高级工程师，2011年毕业于长江大学，硕士，主要从事油气井特殊井固井技术、材料的研发工作.。

in cement slurry, so that nano particles can not play their role to improve the mechanical properties of cement paste. In order to solve the above problems, a nano sol MCRO-T1 which can be effectively dispersed in cement slurry was developed. The solid content of SiO2 in the nano sol mcro-t1 is 45%, and the particle size is 25nm. The results show that when 1% MCRO-T1 is added, the development time of early strength of cement slurry is shortened by 1/3, the compressive strength of cement paste is increased by 62.3%, the flexural strength is increased by 21.4%, and the permeability is decreased by 52.1%. The nano sol MCRO-T1 is added into the cement slurry, and the nano particles are filled in the internal voids of the cement paste, which increases the compactness of the cement paste structure, improves the toughness of the cement paste, and improves the ability of resisting impact load. The application of nano sol MCRO-T1 material to the liner cementing slurry system in Bozhong oilfield effectively improves the early strength and cementing quality, and solves the problem of formation seal failure in Bohai Bay oil and gas reservoir. The successful application of this achievement is of great significance to the exploration of Buried Hill gas reservoir in Bohai Bay.

Key words: silica; dispersibility; nano sol; cement slurry; early strength

# 0 前言

固井的目的就是在套管与井眼之间的环空中注入水泥形成水泥环来封隔地层、确保井内流动通道的密封性。国内有学者从管柱泄漏、顶替效率、水泥浆设计及固井后水泥环受力状态对环空带压产生的原因进行了研究，结果表明固井水泥浆石力学性能的好坏直接关系到油气井的固井质量及固井屏障整体的寿命，是解决油气井封固问题的关键环节[1,2]。研究表明，添加了纳米SiO2材料的水泥石的力学性能得到明显改进，水泥石强度发展得到提高，可是在水泥浆的制备过程中，纳米SiO2材料具有比表面积大、表面能高的纳米粉体粒子易于凝结、团聚成粒径更大的二次粒子，使得纳米粒子固有的功能丧失[3,4]。因此，研制一种分散效果好的含纳米SiO2材料，并开展其水泥石的力学特性研究，对于解决油气井固井封固问题具有重要的现实意义。

在纳米SiO2材料对水泥石力学性能方面，叶青[5,6,10]等提出了纳米复合水泥，并在水泥材料中添加纳米SiO2.。实验结果显示，硅灰的火山灰活性比并纳米SiO2低，随着纳米SiO2的加入，水泥浆流动性变差，早期强度增大。陈荣升等[7,10]人研究发现纳米二氧化硅能有效地减少水化产物中Ca(OH)2的含量，使得水泥石的微观结构变得致密一些。由于粉体纳米硅不易分散、费用高，一直没有被广泛采用，20世纪90年代，Audun  Bjordal等[8,10]提出用硅溶胶代替硅粉悬浮液，用于解决储存、运输上产生的胶凝现象。在国内，水泥浆材料中基本没有采用硅溶胶，大部分处于实验室研究阶段。硅溶胶是一种SiO2的水性分散体，粒度在3-35nm，其中SiO2的含量在15-50%左右。硅溶胶根据水溶液的特性，硅溶胶可分为两种类型，一种为碱性硅溶胶，另一种为酸性硅溶胶，其中碱性硅溶胶在水泥基材料应用比较广泛。符军放等[9,10]从固井角度出发，对硅溶胶W8进行了评价。提出硅溶胶的火山灰活性比硅粉高，掺入1%的硅溶胶能够促进水泥浆早期强度发展，达到促凝效果，渗透率能够得到明显降低。同时颗粒表面的硅羟基与水泥浆中的Ca2+形成离子键，起到了稳定浆体的作用。通过对127℃、165℃两个温度点的考查，结果显示硅溶胶具有预防水泥石强度衰退的功效。这些研究表明，具有火山灰活性的纳米材料纳米硅是直径在10-100nm的晶体硅颗粒，有一定的疏水性，加入到水泥中能提高水泥石的早期强度和抗渗透能力，但是在水泥中分散性差，需要进行亲水性处理，而硅溶胶具有分散性好，性价比高的特点，但是在国内应用比较少。

为了保证纳米SiO2增强剂在固井水泥浆中具有良好的分散性，能够提高水泥石强度发展。在研制过程中，把控好反应的温度及PH，采用Alko-S烷氧基硅烷水解法制备了一种高性能纳米溶胶MCRO-T1。本文将研究 MCRO-T1 的性能及其对固井水泥浆(石) 的影响规律。

# 1 实验部分

## 1.1材料与仪器

嘉华G级水泥，四川嘉华特种水泥厂；淡水、Alko-S烷氧基硅烷为工业级、氨水、消泡剂CX66L、分散剂CF40L、缓凝剂H63L，荆州嘉华科技有限公司；降失水剂CG80L、纳米多孔溶胶MCRO-T1，实验室自制。

纳米粒度分析测试仪KWC-610、恒速搅拌器TG-3060、六速旋转粘度计TG-3060、高温高压稠化仪TG-8040、高温高压失水仪TG-71，沈阳泰格石油仪器设备制造有限公司；匀加荷压力试验机YJ-2001，青岛森欣机电设备有限公司；5265型静胶凝强度测试仪，美国CHANDLER；冷场发射扫描电子显微镜SU8010, 日立公司； HCY-2高温高压岩芯流动试验仪, 海安华达石油仪器有限公司。

## 1.2 实验方法

在蒸馏水中加入Alko-S烷氧基硅烷进行搅拌，其中Alko-S占水的比例为1%，反应过程中添加适量的氨水，控制pH值在8.5-10之间，反应生成水合硅酸在碱性环境下逐渐聚合，形成溶胶分散液，然后采用减常压法脱水,使之得到所需浓度4.5%的溶胶，溶胶的粒径在20~30nm。该胶液由一个长的碳链两端分别连着一个芳香环和亲水性基团组成的非离子表面活性剂。在分散过程中，芳香环附着在纳米二氧化硅的表面，亲水基团则增加了纳米二氧化硅在水中的溶解性，从而改善了MCRO-T1的分散性。

（1）MCRO-T1的物性特征评价。将干燥MCRO-T1晶体颗粒液化，在自然条件下等水分挥发后，用研钵捣碎，恢复粉末状后，用纳米粒度分析测试仪KWC-610进行粒径分析，测其物性特征。

（2）水泥石渗透率评价。参照标准《GBT19139-2003》制模养护，采用HY-20080渗透率测试仪测量水泥石渗透率进行测试。

（3）水泥浆性能评价。按照国家标准 GB 10238—2005《油井水泥》和GB/T 19139—2012《油井水泥试验方法》开展水泥浆性能评价。

（4）水泥石微观结构评价。将水泥石进行养护，达到一定养护龄期，取出压碎，选取其中表面较为规整的薄片，进行烘干冷却，然后放在试样台中间，采用冷场发射扫描电子显微镜SU8010对未添加MCRO-TI的水泥石与加1% MCRO-TI的水泥石进行微观结构分析。

# 2 结果与讨论

## 2.1 MCRO-T1的物性特征

实验室使用KWC-610纳米粒度分析测试仪对MCRO-T1进行理化性能测试，结果显示： SiO2的含量为45%，远高于国外液硅SiO2的含量：一般为20%-35%之间。MCRO-T1的PH值为9，呈碱性，纳米级别的晶体颗粒在碱性环境中具有较高的活性，能够促进水泥颗粒水化。MCRO-T1的平均粒径为25nm（如图1所示）。

图1 多孔溶胶MCRO-T1粒径分布图

Fig. 1 Particle size distribution of porous sol MCRO-T1

图2  MCRO-T1电镜扫描图

Fig. 2 Scanning electron microscope of MCRO-T1

从MCRO-T1电镜扫描图可知（如图2），MCRO-T1微观结构呈微小颗粒，能够有效充填到水泥颗粒间，起降低水泥石的渗透率，提高水泥石强度的作用。

## 2.2 MCRO-T1对水泥浆性能的影响

### 2.2.1 MCRO-T1对水泥浆常规性能的影响

水泥浆常规性能主要包括水泥浆的流变性，失水量及稠化时间。水泥浆具有良好的流变性，可以达到提高水泥浆顶替效率和注水泥质量的目的。水泥浆失水量过大，使水泥浆流动性变差，对地层带来伤害，同时改变稠化时间，促使水泥浆过早凝固，造成环空桥堵、层间串流等问题[11]。水泥浆稠化时间是影响注水泥施工安全的主要因素[12]。本实验采用六速旋转粘度计TG-3060测试不同加量MCRO-T1水泥浆体系的流变性，采用高温高压失水仪TG-71对MCRO-T1水泥浆失水量进行测定，采用高温高压稠化仪TG-8040测量MCRO-T1水泥浆的稠化时间，实验结果如表2。

A1配方：100%嘉华 G级水泥+49%淡水+0.8% 消泡剂+1%分散剂CF40L+4% 降失水剂CG80L +1%缓凝剂H63L

A2配方：100%嘉华 G级水泥+49%淡水+0.8% 消泡剂+1%分散剂CF40L+4% 降失水剂CG80L +1%缓凝剂H63L+1%MCRO-T1

A3配方：100%嘉华 G级水泥+49%淡水+0.8% 消泡剂+1%分散剂CF40L+4% 降失水剂CG80L +1%缓凝剂H63L+2%MCRO-T1

A4配方：100%嘉华 G级水泥+49%淡水+0.8% 消泡剂+1%分散剂CF40L+4% 降失水剂CG80L +1%缓凝剂H63L+3%MCRO-T1

表1  水泥浆在各转速下的流变性

Table 2 Rheological properties of cement slurry at different rotational speeds

| 配方 | MCRO-T1加量/% | n | K/Pa﹒sn | 失水量/mL | 稠化时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 空白 | 0.87 | 0.57 | 50 | 233 |
| A2 | 1% | 0.85 | 0.58 | 36 | 190 |
| A3 | 2% | 0.82 | 0.63 | 47 | 188 |
| A4 | 3% | 0.79 | 0.68 | 48 | 210 |

注：流变测试实验条件为：80℃*20min；失水测试实验条件：80℃*6.9MPa*30min；稠化时间测试实验条件：80℃*45MPa*45min。

从表1可以看出随着MCRO-T1加量变化，水泥浆的流性指数呈现降低趋势，均大于0.5，稠度系数呈上升趋势，均小于0.7 Pa﹒sn，表示MCRO-T1的加入使得水泥浆摩阻降低，浆体稳定性好，水泥浆流变性好，，能够满足实际施工要求。相比于配方A1、A3和A4，加入1% MCRO-T1的A2配方，水泥浆失水量明显减小，当MCRO-T1加量超过1%时，失水量增大，由此可知，加入适量的MCRO-T1对水泥浆失水量有显著影响，对水泥浆稠化时间和流变性影响较小，推荐MCRO-T1加量为1%。

### 2.2.2 MCRO-T1对水泥石力学性能的影响

选择A1、A2配方开展水泥石静凝胶强度对比分析，从图3可以看出，不含MCRO-T1水泥浆80℃凝胶强度（图3（a））从48 Pa ( 96lb / 100ft2)- 240Pa（480lb / 100ft2）发展时间为17min，含MCRO-T1的水泥浆80℃凝胶强度（图3（b））从48 Pa ( 96lb / 100ft2)- 240Pa（480lb / 100ft2）发展时间为6min，由此说明，含1% MCRO-T1的水泥石早期强度明显高于不含MCRO-T1水泥浆，有利于侯凝期间水泥浆的防窜作用。

(a)不含MCRO-T1水泥浆静凝胶强度              (b)含MCRO-T1水泥浆静凝胶强度

图3 水泥浆静凝胶强度发展曲线图

Fig. 3 Development curve of cement paste static gel strength

水泥石力学性能对固井质量有一定的影响，抗压强度能够支承住井内的套管，承受住钻进时的冲击载荷

及承受酸化压裂[13]。表2为不同加量MCRO-T1的水泥石力学性能测试结果。在水泥浆中加入MCRO-T1能显著提高水泥石抗压强度，当掺入1%的MCRO-T1时，水泥石抗压强度提高62.3%；当MCRO-T1加量超过1%时，水泥石抗压强度随着MCRO-T1增多，强度略有下降，这主要因为此时浆体过稠，纳米 SiO2在水泥浆中的分散性不好，影响了其力学增强性能[14]。除此之外，MCRO-T1的加入从一定程度改善了水泥石的韧性，当加入1% MCRO-T1的抗折强度提高了21.4%。

表2  MCRO-T1对水泥石力学性能的影响

Table 3 Influence of MCRO-T1 on mechanical properties of cement paste

| MCRO-T1加量 /% | 24h抗压强度/MPa | 24h抗压强度提高 /% | 24h抗折强度 /MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21.2 | 0 | 4.2 |
| 1 | 34.4 | 62.3 | 5.1 |
| 2 | 30.3 | 42.9 | 5.3 |
| 3 | 29.5 | 40.1 | 5.6 |

实验条件：温度80℃。

### 2.2.3 MCRO-T1对水泥石渗透率的影响

渗透率是指水泥石抵抗流体通过的能力。水泥石的孔隙率对渗透率有直接影响，水泥石的渗透率对于防止气窜和控制腐蚀速度具有重要意义，水泥石渗透率可使用水泥渗透仪进行测试，参照标准《GBT19139-2003》制模养护进行测试[13]。采用HCY-2高温高压岩芯流动试验仪测量水泥石渗透率的仪器，实验结果如图4所示：不加MCRO-TI的水泥石渗透率为0.014mD，加入1%的MCRO-TI的水泥石渗透率明显降低，降低了52.1%，并且随着加量的增大，渗透率减小。由此可见多孔胶液MCRO-T1能够展现纳米SiO2在水泥浆中优良特性，使得水泥石力学性能得到明显改善。

图4  不同加量MCRO-TI的 水泥石渗透率

Fig. 6 Permeability of cement paste with different dosage of MCRO-TI

### 2.2.4 MCRO-T1水泥石的微观形貌

实验室采用冷场发射扫描电子显微镜SU8010对未添加MCRO-TI的水泥石与加1% MCRO-TI的水泥石进行微观结构分析，结果显示未加MCRO-TI的 水泥石电镜图5（a）中有许多孔洞，伴随着片状物质团聚，质地显得松软，掺入1% MCRO-TI的水泥石电镜扫描图5（b）图中，有许多呈单丝分布的纤维状物质与硅酸盐发生化学反应，最后形成互穿网络结构，改进颗粒间的粘结[15]，从而改善水泥石的致密性。

主要由于纳米MCRO-T1材料能够有效充填到水泥颗粒间，起到刚性充填的作用，显著起降低水泥石的渗透率，另外纳米MCRO-T1能与氢氧化钙发生二次水化，促进水泥浆中C-S-H凝胶的快速形成[16]，使得水泥石强度发展更早。

(a)未加MCRO-TI的 水泥石电镜扫描图        (b) 加1% MCRO-TI的水泥石电镜扫描图

图5 水泥石电镜扫描图

Fig. 5 Scanning electron microscope of cement stone

# 3.现场试验

渤海湾中钻层位均属于气井，某井存在气窜风险，最终影响固井质量和井筒完整性问题， BZ19-6尾管固井项目作为总公司重点勘探项目，对勘探渤海湾潜山气藏具有重要意义，因此关键层位（尾管）的固井质量把控意义重大。前期尾管固井质量3700~4050m段沙河街组 灰质粉砂岩气层活跃固井质量普遍偏差，为改善水泥浆体系防窜性能，需要针对现场水泥浆配方进行改进,在体系配方中加入早强，防窜功能的1%纳米溶胶MCRO-T1，使得早期强度得到有效提高，固井质量获得有明显改善，解决了渤海湾油气藏地层密封失效的问题，相对幅值小于15%，固井质量优秀。

图6 固井质量

Fig. 6  Cementing quality

# 4 结论

（1）研制了一种具有早强、防窜特性的纳米多孔溶胶MCRO-T1材料，其SiO2含量为45%，粒径为25nm，加入到水泥浆，能改善流变性，提高水泥浆的稳定性，能够在水泥浆中有效应用，推荐加量为1%。。

（2）MCRO能够提高早期强度，提高水泥石的韧性，改善水泥石的致密性，当加入1%的MCRO-TI,早期强度发展时间缩短了1/3，水泥石抗压强度提高62.3%，抗折强度提高了21.4%，渗透率降低了52.1%。

（4）在渤中BZ19-6尾管固井现场试验中，结合现场配方，在水泥浆中加入具有早强，防窜特性的1%MCRO-T1，使得早期强度得到有效提高，固井质量得到明显改善，此项成果成功应用对勘探渤海湾潜山气藏的勘探具有重要意义。

# 参考文献

[1] 华苏东, 姚晓. 油井水泥石脆性降低的途径及其作用机理[J]. 中国石油大学学报(自然科版). 2007, 31(1): 108-113.

HUA Sudong, YAO Xiao. Mechanism of brittleness reduction of oil well cement paste[J]. Journal of China University of Petroleum (NATURAL SCIENCE EDITION). 2007, 31(1): 108-113.

[2] 刘伟, 陶谦, 于士东. 页岩气水平井固井技术难点分析与对策[J]. 石油钻采工艺. 2012, (3): 40-43.

LIU Wei, TAO Qian, YU Shidong. Cementing technical difficulties analysis and Countermeasures for shale gas horizontal wells[J]. Petroleum drilling and production technology. 2012, (3): 40-43

[3] 贾晓琳, 谭伟. 纳米粉体分散技术发展概况[J]. 非金属矿. 2003, 26(4), 1-3,21.

JIA Xiaolin, TAN Wei. Development of nano powder dispersion technology[J]. Non metallic minerals. 2003, 26 (4), 1-3, 21

[4] 沙菲, 王滨, 杨力. 纳米粉体的团聚,分散及表面改性[C]. 上海市颗粒学会 2005 年年会论文集. 2005.

SHA Fei, Wang Bin, YANG Li. Agglomeration, dispersion and surface modification of nano powders[C]. Proceedings of 2005 annual meeting of Shanghai particle society, 2005.

[5] 叶青. 纳米复合水泥结构材料的研究与开发[J]. 新型建筑材料. 2001, (11): 4-7.

YE Qing. Research and development of nano composite cement structural materials[J]. New building materials. 2001 (11): 4-7.

[6] 叶青, 张泽南, 陈荣升, 等.纳米SiO2与水泥硬化浆体中Ca(OH)2的反应[J]. 硅酸盐学报. 2003 (5):517-523

YE Qing, ZHANG Zenan, CHEN Rongsheng, et al. Reaction of Nano-SiO2 with Ca (OH) 2 in cement hardened pastes[J]. Acta silicate Sinica. 2003 (5): 517-523.

.[7] 程荣升,叶青.加纳米Si O2与加硅粉的水泥硬化浆体的性能比较[J].混凝土.2002,(1):7-11.

CHENG Rongsheng, YE Qing. Comparison of properties of cement hardened pastes with and without silica fume[J]. Concrete. 2002, (1): 7-11

[8]  BJORDAL A, HARRIS K L. Colloidal Silica Cement: Description and Use in North Sea Operations[C]. SPE26725,1993.

[9] 符军放, 张浩, 项先忠. 等. 硅溶胶在固井水泥浆中的应用性能研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版). 2013(3): 78-82.

FU Junfang, ZHANG Hao, XIANG Xianzhong, et al. Study on application performance of silica sol in cementing slurry[J]. Journal of Xi'an Petroleum University (NATURAL SCIENCE EDITION). 2013 (3): 78-82.

[10] 王小燕. 纳米材料改性水泥浆(石)结构性能研究[D]:硕士论文), 北京: 中国石油大学, 2016.

WANG Xiaoyan. Study on structure and properties of cement paste (stone) modified by nano materials[D]: (Master Thesis). Beijing: China University of petroleum, 2016.

[11] 黄峰, 许明标, 宋建建, 等. 一种碳纤维分散液的制备及其在固井水泥浆中的应用[J].科学技术与工程，2019,19(8):74-80.

HUANG Feng, XU mingbiao, SONG Jianjian, et al. Preparation of a carbon fiber dispersion and its application in cementing slurry [J]. Science, technology and engineering, 2019, 19 (8): 74-80.

[12] 张兴国, 高兴原, 冯明. 固井质量影响因素分析[J]. 钻采工艺, 2002, 25(2): 10-13.

ZHANG Xingguo, GAO Xingyuan, FENG Ming. Analysis of factors affecting cementing quality [J]. Drilling and production technology, 2002, 25 (2): 10-13.

[13] 高秋月. 固井水泥纳米复合结构与性能研究[D]:(硕士论文). 北京: 中国石油大学, 2016.

GAO Qiuyue. Study on nano composite structure and properties of cementing cement[D]: (Master Thesis). Beijing: China University of petroleum, 2016

[14]刘慧婷, 刘硕琼, 张 华, 等.纳米硅溶胶 DRN-1L 在固井水泥浆中的研究与应用[J]. 硅酸盐通报, 2016,35(11):3537-3540.

LIU Huiting, LIU shuoqiong, ZHANG Hua, etal. Research and application of nano silica sol drn-1l in cementing slurry [J]. Silicate bulletin, 2016, 35 (11): 3537-3540.

[15] 郭进忠, 罗霄, 华苏东, 等. 抗冲击防窜水泥浆体系性能研究 [J]. 钻井液与完井液, 2010, 27(4): 59-65.

GUO Jinzhong, LUO Xiao, HUA Sudong, etal. Study on tough and anti-channeling cement slurry[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2010, 27(4): 59-61.

[16] Jo B-W, Kim C-H, Tae G-h, Park J-B. Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles[J]. Construct Build Mater 2007, 21(6): 1351–5.

# Comments

针对修改第3条：为了使实验研究果更加严谨，题目更加贴合文意，修改过程中将多孔删除，也不影响整个文章思结构。

针对修改意见第1条：按照要求已经将摘要和前言进行了修改，并从改变水泥石力学性能研究的意义，解决什么问题进行了阐述。对修改的摘要进行了重新翻译。（如文章中标注的蓝色部分）

针对修改意见第1条：按照要求已经将摘要和前言进行了修改，并从改变水泥石力学性能研究的意义，解决什么问题进行了阐述。（如文章中标注的蓝色部分）

针对修改意见第2条中的（1）（2）项：将文中与专业表述不相符的相关词/语句进行了修改和调整。

针对修改意见第4条：虽然Alko-S烷氧基硅烷成本高，但是在水中加入的Alko-S占水的比例为1%，含量很少，不影响到成本预算。

针对修改意见第2条中的（3）项：将电镜扫描图片添加标尺。如左图

针对修改意见第5条：将标定规定方法重复赘述的语句进行了调整删除。

针对修改意见第6条：采用国标描述流变的参数流动指数n和稠度系数K,进行流变性解释。如左所示。

针对修改意见第2条中的（1）（2）项：将文中与专业表述不相符的相关词/语句进行了修改和调整。

对整篇文章图片和参考文献按投稿须知进行了修改。